DESCRIPTIF TYPE

PolyTop 16mm

Système pour la rénovation de sheds et verrières de type POLYTOP 16 de chez Poly-Pac, constitué de modules préassemblés par le fabricant et livrés sur chantier prêt à poser.

Les modules sont constitués d’une plaque de polycarbonate Policarb® d’épaisseur 16 mm protégée UV sur la face extérieure, prise en feuillure par des profils aluminium latéraux PAC 710 et PAC 711, ainsi que tous les accessoires nécessaires à la bonne étanchéité et à l’esthétique de l’ensemble (obturateurs, équerres de finition, …).

Les modules auront une largeur standard de 620 mm, 720 mm ou 1000 mm, ou pourront être préparés en une largeur sur-mesure selon le projet.

La fixation et la stabilité de la couverture se feront en fixant les profils directement sur les appuis haut et bas (visserie hors lot à définir selon la nature des appuis), et à l’aide de vis de couture 5,5x25, fixées tous les 1500 mm max.

Des obturateurs en aluminium seront posés aux extrémités de chaque plaque pour assurer une finition esthétique ainsi qu’une planéité irréprochable à l’ensemble.

L’étanchéité à l’air sera assurée par un joint compriband 15x15 en partie haute et basse.

Au faîtage, les profils pourront être délignés sur demande afin de permettre la pose à plat d’une tôle d’habillage.

Les profils aluminium du PolyTop sont proposés en finition alu brut ou laqué (48 couleurs RAL standard disponibles).

Caractéristiques techniques du POLYTOP 16 :

Teinte Cristal (incolore) : Transmission Lumineuse 66% - Facteur Solaire 69%

Teinte Opale (blanc diffusant) : Transmission Lumineuse 42% - Facteur Solaire 56%

Isolation thermique : Uc= 2,1 W/m².K

Réaction au feu : B-s1-d0

PV 1200 joules - Système sous garantie décennale

Avis technique Policarb® 6/15-2251_V4

Finitions optionnelles complémentaires :

- La finition « IR » permet de filtrer les rayonnements infra-rouge, source d’effet de serre. Transmission Lumineuse 56% - Facteur Solaire 47%

Coordonnées utiles :

Poly-Pac – Tél. 02.99.52.75.52 – Fax 02.99.52.76.44 – conseil@poly-pac.fr – www.poly-pac.fr

DESCRIPTIF TYPE

PolyTherm 40mm

Système pour la rénovation de sheds et verrières de type PolyTherm 40 de chez Poly-Pac, constitué de modules préassemblés par le fabricant et livrés sur chantier prêt à poser.

Les modules sont constitués d’une plaque de polycarbonate Policarb® d’épaisseur 40 mm protégée UV sur la face extérieure, prise en feuillure par des profils aluminium latéraux PAC 740 et PAC 741, ainsi que tous les accessoires nécessaires à la bonne étanchéité et à l’esthétique de l’ensemble (obturateurs, équerres de finition, …).

Les modules auront une largeur standard de 630 mm, 730 mm, 1080 mm ou 1230 mm, ou pourront être préparés en une largeur sur-mesure selon le projet.

La fixation et la stabilité de la couverture se feront en fixant les profils directement sur les appuis haut et bas (visserie hors lot à définir selon la nature des appuis), et à l’aide de vis de couture 5,5x25 fournies, fixés tous les 1500 mm max.

Des obturateurs en aluminium seront posés aux extrémités de chaque plaque pour assurer une finition esthétique ainsi qu’une planéité irréprochable à l’ensemble.

L’étanchéité à l’air sera assurée par un joint compriband 15x15 en partie haute et basse.

Au faîtage, les profils pourront être délignés sur demande afin de permettre la pose à plat d’une tôle d’habillage.

Les profils aluminium du PolyTherm sont proposés en finition alu brut ou laqué (48 couleurs RAL standard disponibles).

Caractéristiques techniques du PolyTherm 40 :

Teinte Cristal (incolore) : Transmission Lumineuse 40% - Facteur Solaire 51%

Teinte Opale (blanc diffusant) : Transmission Lumineuse 22% - Facteur Solaire 41%

Isolation thermique : Uc= 1.00 W/m².K

Réaction au feu : B-s1-d0

PV 1200 joules - Système sous garantie décennale

Avis technique Policarb® 6/15-2251_V4

Finitions optionnelles complémentaires :

- La finition « IR » permet de filtrer les rayonnements infra-rouge, source d’effet de serre. Transmission Lumineuse 36% - Facteur Solaire 29%

Intégration d’ouvrants de désenfumage :

Possibilité de poser des modules de désenfumage de chez Poly-Pac.

Les modules de désenfumage à ventelles polycarbonate ou aluminium sont préassemblés par le fabricant et livrés prêt à poser, parfaitement intégrés aux modules PolyTherm. Pose à l’avancement.

Quantité et dimensions à définir selon étude de cantonnement et étude de SUE selon la réglementation en vigueur. Ouverture Pneumatique ou électrique.

Coordonnées utiles :

Poly-Pac – Tél. 02.99.52.75.52 – Fax 02.99.52.76.44 – conseil@poly-pac.fr – www.poly-pac.fr