DESCRIPTIF TYPE

arcoPlus® connectable 626 - mise en œuvre couverture

Couverture translucide connectable sous Avis Technique CSTB type arcoPlus® 626 de Poly-Pac, constitué de plaques alvéolaires à 6 parois coextrudées à partir de polycarbonate avec protection UV.

L’épaisseur de la couche de protection sera d’au moins 40 microns sur chaque face.

Largeur des plaques : 600 mm

Epaisseur des plaques : 20 mm à 6 parois.

Les retours latéraux de 18 mm avec un seul clippage renforcé permettent d’assurer la fiabilité de la pose et une parfaite étanchéité.

La connexion des panneaux se fera à l’aide de connecteurs aluminium réf. 4310 ou 4499 « Twister », laquage dans la gamme RAL au choix de l’architecte, ou connecteurs polycarbonate réf. 2146, pour une pente supérieure ou égale à 9%. Type de connecteur à étudier en fonction de la configuration du projet.

Teinte Cristal (incolore) : Transmission Lumineuse 58% - Facteur Solaire 60%

Teinte Opale (blanc diffusant) : Transmission Lumineuse 33% - Facteur Solaire 46%

Autres teintes couleur : vert, bleu, jaune, orange, rouge, bronze, mauve, bicolore (une couleur différente sur chaque face), … au choix de l’architecte. Nous consulter.

Isolation thermique : Uc= 1,78 W/m².K

Réaction au feu :  B-s1-d0

Résistance aux chocs 1200 joules

Tenue en toutes zones sismiques, toutes catégories de bâtiments

La fixation et la stabilité de la couverture se feront à l’aide de pattes de fixation aluminium fixées sur chaque appui de la charpente.

Des obturateurs en aluminium seront posés de part et d’autre de chaque plaque pour assurer une finition esthétique ainsi qu’une planéité irréprochable à l’ensemble.

Laquage dans la gamme RAL au choix de l’architecte.

Finitions de surface optionnelles :

- Finition anti-reflet « AR » pourra être proposé pour supprimer le reflet des éclairages intérieurs et améliorer le confort visuel en cas d’effet spéculaire (ou effet « néon ») causé par un ensoleillement direct.

- Filtre infrarouge « IR » permet de réduire les rayonnements infrarouges, source d’effet de serre.

- Finition matte extérieure

- Finition arcoPure® permet d’éliminer les polluants atmosphériques et d’améliorer la qualité de l’air grâce à la photocatalyse.

Mise en œuvre selon l’Avis Technique CSTB 5.1/19-2581_V1 et le Livret Technique arcoPlus® Connectable couverture, consultable sur le site www.poly-pac.fr (Agence Technique Gallina France).

Coordonnées utiles :

Poly-Pac – Tél. 02.99.52.75.52 – Fax 02.99.52.76.44 – conseil@poly-pac.fr – www.poly-pac.fr

DESCRIPTIF TYPE

arcoPlus® connectable 6.12.4 - mise en œuvre couverture

Couverture translucide connectable sous Avis Technique CSTB type arcoPlus® 6.12.4 de Poly-Pac, constitué de plaques alvéolaires à 4 parois coextrudées à partir de polycarbonate avec protection UV.

L’épaisseur de la couche de protection sera d’au moins 40 microns sur chaque face.

Largeur des plaques : 600 mm

Epaisseur des plaques : 12 mm à 4 parois.

Les retours latéraux de 18 mm avec un seul clippage renforcé permettent d’assurer la fiabilité de la pose et une parfaite étanchéité.

La connexion des panneaux se fera à l’aide de connecteurs aluminium réf. 4310 ou 4499 « Twister », laquage dans la gamme RAL au choix de l’architecte, ou connecteurs polycarbonate réf. 2146, pour une pente supérieure ou égale à 9%. Type de connecteur à étudier en fonction de la configuration du projet.

Teinte Cristal (incolore) : Transmission Lumineuse 68% - Facteur Solaire 69%

Teinte Opale (blanc diffusant) : Transmission Lumineuse 36% - Facteur Solaire 50%

Autres teintes couleur : vert, bleu, jaune, orange, rouge, bronze, mauve, bicolore (une couleur différente sur chaque face), … au choix de l’architecte. Nous consulter.

Isolation thermique : Uc= 2.69 W/m².K

Réaction au feu :  B-s1-d0

Résistance aux chocs 1200 joules

Tenue en toutes zones sismiques, toutes catégories de bâtiments

La fixation et la stabilité de la couverture se feront à l’aide de pattes de fixation aluminium fixées sur chaque appui de la charpente.

Des obturateurs en aluminium seront posés de part et d’autre de chaque plaque pour assurer une finition esthétique ainsi qu’une planéité irréprochable à l’ensemble.

Laquage dans la gamme RAL au choix de l’architecte.

Finitions de surface optionnelles :

- Finition anti-reflet « AR » pourra être proposé pour supprimer le reflet des éclairages intérieurs et améliorer le confort visuel en cas d’effet spéculaire (ou effet « néon ») causé par un ensoleillement direct.

- Filtre infrarouge « IR » permet de réduire les rayonnements infrarouges, source d’effet de serre.

- Finition matte extérieure

- Finition arcoPure® permet d’éliminer les polluants atmosphériques et d’améliorer la qualité de l’air grâce à la photocatalyse.

Mise en œuvre selon l’Avis Technique CSTB 5.1/19-2581_V1 et le Livret Technique arcoPlus® Connectable couverture, consultable sur le site www.poly-pac.fr (Agence Technique Gallina France).

Coordonnées utiles :

Poly-Pac – Tél. 02.99.52.75.52 – Fax 02.99.52.76.44 – conseil@poly-pac.fr – www.poly-pac.fr

DESCRIPTIF TYPE

arcoPlus® connectable 6.10.4 - mise en œuvre couverture

Couverture translucide connectable sous Avis Technique CSTB type arcoPlus® 6.10.4 de Poly-Pac, constitué de plaques alvéolaires à 4 parois coextrudées à partir de polycarbonate avec protection UV.

L’épaisseur de la couche de protection sera d’au moins 40 microns sur chaque face.

Largeur des plaques : 600 mm

Epaisseur des plaques : 10 mm à 4 parois.

Les retours latéraux de 18 mm avec un seul clippage renforcé permettent d’assurer la fiabilité de la pose et une parfaite étanchéité.

La connexion des panneaux se fera à l’aide de connecteurs aluminium réf. 4310 ou 4499 « Twister », laquage dans la gamme RAL au choix de l’architecte, ou connecteurs polycarbonate réf. 2146, pour une pente supérieure ou égale à 9%. Type de connecteur à étudier en fonction de la configuration du projet.

Teinte Cristal (incolore) : Transmission Lumineuse 69% - Facteur Solaire 70%

Teinte Opale (blanc diffusant) : Transmission Lumineuse 38% - Facteur Solaire 53%

Autres teintes couleur : vert, bleu, jaune, orange, rouge, bronze, mauve, bicolore (une couleur différente sur chaque face), … au choix de l’architecte. Nous consulter.

Isolation thermique : Uc= 2.98 W/m².K

Réaction au feu :  B-s1-d0

Résistance aux chocs 1200 joules

Tenue en toutes zones sismiques, toutes catégories de bâtiments

La fixation et la stabilité de la couverture se feront à l’aide de pattes de fixation aluminium fixées sur chaque appui de la charpente.

Des obturateurs en aluminium seront posés de part et d’autre de chaque plaque pour assurer une finition esthétique ainsi qu’une planéité irréprochable à l’ensemble.

Laquage dans la gamme RAL au choix de l’architecte.

Finitions de surface optionnelles :

- Finition anti-reflet « AR » pourra être proposé pour supprimer le reflet des éclairages intérieurs et améliorer le confort visuel en cas d’effet spéculaire (ou effet « néon ») causé par un ensoleillement direct.

- Filtre infrarouge « IR » permet de réduire les rayonnements infrarouges, source d’effet de serre.

- Finition matte extérieure

- Finition arcoPure® permet d’éliminer les polluants atmosphériques et d’améliorer la qualité de l’air grâce à la photocatalyse.

Mise en œuvre selon l’Avis Technique CSTB 5.1/19-2581_V1 et le Livret Technique arcoPlus® Connectable couverture, consultable sur le site www.poly-pac.fr (Agence Technique Gallina France).

Coordonnées utiles :

Poly-Pac – Tél. 02.99.52.75.52 – Fax 02.99.52.76.44 – conseil@poly-pac.fr – www.poly-pac.fr

DESCRIPTIF TYPE

arcoPlus® connectable 684 - mise en œuvre couverture

Couverture translucide connectable sous Avis Technique CSTB type arcoPlus® 684 de Poly-Pac, constitué de plaques alvéolaires à 4 parois coextrudées à partir de polycarbonate avec protection UV.

L’épaisseur de la couche de protection sera d’au moins 40 microns sur chaque face.

Largeur des plaques : 600 mm

Epaisseur des plaques : 8 mm à 4 parois.

Les retours latéraux de 18 mm avec un seul clippage renforcé permettent d’assurer la fiabilité de la pose et une parfaite étanchéité.

La connexion des panneaux se fera à l’aide de connecteurs aluminium réf. 4310 ou 4499 « Twister », laquage dans la gamme RAL au choix de l’architecte, ou connecteurs polycarbonate réf. 2146, pour une pente supérieure ou égale à 9%. Type de connecteur à étudier en fonction de la configuration du projet.

Teinte Cristal (incolore) : Transmission Lumineuse 70% - Facteur Solaire 70%

Teinte Opale (blanc diffusant) : Transmission Lumineuse 42% - Facteur Solaire 53%

Autres teintes couleur : vert, bleu, jaune, orange, rouge, bronze, mauve, bicolore (une couleur différente sur chaque face), … au choix de l’architecte. Nous consulter.

Isolation thermique : Uc= 3.35 W/m².K

Réaction au feu :  B-s1-d0

Résistance aux chocs 1200 joules

Tenue en toutes zones sismiques, toutes catégories de bâtiments

La fixation et la stabilité de la couverture se feront à l’aide de pattes de fixation aluminium fixées sur chaque appui de la charpente.

Des obturateurs en aluminium seront posés de part et d’autre de chaque plaque pour assurer une finition esthétique ainsi qu’une planéité irréprochable à l’ensemble.

Laquage dans la gamme RAL au choix de l’architecte.

Finitions de surface optionnelles :

- Finition anti-reflet « AR » pourra être proposé pour supprimer le reflet des éclairages intérieurs et améliorer le confort visuel en cas d’effet spéculaire (ou effet « néon ») causé par un ensoleillement direct.

- Filtre infrarouge « IR » permet de réduire les rayonnements infrarouges, source d’effet de serre.

- Finition matte extérieure

- Finition arcoPure® permet d’éliminer les polluants atmosphériques et d’améliorer la qualité de l’air grâce à la photocatalyse.

Mise en œuvre selon l’Avis Technique CSTB 5.1/19-2581_V1 et le Livret Technique arcoPlus® Connectable couverture, consultable sur le site www.poly-pac.fr (Agence Technique Gallina France).

Coordonnées utiles :

Poly-Pac – Tél. 02.99.52.75.52 – Fax 02.99.52.76.44 – conseil@poly-pac.fr – www.poly-pac.fr