DESCRIPTIF TYPE

arcoPlus® connectable 932-7 - mise en œuvre couverture

Couverture translucide connectable sous Avis Technique CSTB type arcoPlus® 932-7 de Poly-Pac, constitué de plaques alvéolaires à 7 parois coextrudées à partir de polycarbonate avec protection UV.

L’épaisseur de la couche de protection sera d’au moins 40 microns sur chaque face.

Largeur des plaques : 900 mm

Epaisseur des plaques : 32 mm à 7 parois.

Les retours latéraux de 18 mm avec un seul clippage renforcé permettent d’assurer la fiabilité de la pose et une parfaite étanchéité.

La connexion des panneaux se fera à l’aide de connecteurs aluminium réf. 4310 ou 4499 « Twister », laquage dans la gamme RAL au choix de l’architecte, ou connecteurs polycarbonate réf. 2146, pour une pente supérieure ou égale à 9%. Type de connecteur à étudier en fonction de la configuration du projet.

Teinte Cristal (incolore) : Transmission Lumineuse 55% - Facteur Solaire 60%

Teinte Opale (blanc diffusant) : Transmission Lumineuse 43% - Facteur Solaire 52%

Autres teintes couleur : vert, bleu, jaune, orange, rouge, bronze, mauve, bicolore (une couleur différente sur chaque face), … au choix de l’architecte. Nous consulter.

Isolation thermique : Uc= 1.34 W/m².K

Réaction au feu :  B-s1-d0

Résistance aux chocs 1200 joules

Tenue en toutes zones sismiques, toutes catégories de bâtiments

La fixation et la stabilité de la couverture se feront à l’aide de pattes de fixation aluminium fixées sur chaque appui de la charpente.

Des obturateurs en aluminium seront posés de part et d’autre de chaque plaque pour assurer une finition esthétique ainsi qu’une planéité irréprochable à l’ensemble.

Laquage dans la gamme RAL au choix de l’architecte.

Finitions de surface optionnelles :

- Finition anti-reflet « AR » pourra être proposé pour supprimer le reflet des éclairages intérieurs et améliorer le confort visuel en cas d’effet spéculaire (ou effet « néon ») causé par un ensoleillement direct.

- Filtre infrarouge « IR » permet de réduire les rayonnements infrarouges, source d’effet de serre.

- Finition matte extérieure

- Finition arcoPure® permet d’éliminer les polluants atmosphériques et d’améliorer la qualité de l’air grâce à la photocatalyse.

Mise en œuvre selon l’Avis Technique CSTB 5.1/19-2581_V1 et le Livret Technique arcoPlus® Connectable couverture, consultable sur le site www.poly-pac.fr (Agence Technique Gallina France).

Coordonnées utiles :

Poly-Pac – Tél. 02.99.52.75.52 – Fax 02.99.52.76.44 – conseil@poly-pac.fr – www.poly-pac.fr

DESCRIPTIF TYPE

arcoPlus® connectable 925-7 - mise en œuvre couverture

Couverture translucide connectable sous Avis Technique CSTB type arcoPlus® 925-7 de Poly-Pac, constitué de plaques alvéolaires à 7 parois coextrudées à partir de polycarbonate avec protection UV.

L’épaisseur de la couche de protection sera d’au moins 40 microns sur chaque face.

Largeur des plaques : 900 mm

Epaisseur des plaques : 25 mm à 7 parois.

Les retours latéraux de 18 mm avec un seul clippage renforcé permettent d’assurer la fiabilité de la pose et une parfaite étanchéité.

La connexion des panneaux se fera à l’aide de connecteurs aluminium réf. 4310 ou 4499 « Twister », laquage dans la gamme RAL au choix de l’architecte, ou connecteurs polycarbonate réf. 2146, pour une pente supérieure ou égale à 9%. Type de connecteur à étudier en fonction de la configuration du projet.

Teinte Cristal (incolore) : Transmission Lumineuse 54% - Facteur Solaire 60%

Teinte Opale (blanc diffusant) : Transmission Lumineuse 43% - Facteur Solaire 53%

Autres teintes couleur : vert, bleu, jaune, orange, rouge, bronze, mauve, bicolore (une couleur différente sur chaque face), … au choix de l’architecte. Nous consulter.

Isolation thermique : Uc= 1,49 W/m².K

Réaction au feu :  B-s1-d0

Résistance aux chocs 1200 joules

Tenue en toutes zones sismiques, toutes catégories de bâtiments

La fixation et la stabilité de la couverture se feront à l’aide de pattes de fixation aluminium fixées sur chaque appui de la charpente.

Des obturateurs en aluminium seront posés de part et d’autre de chaque plaque pour assurer une finition esthétique ainsi qu’une planéité irréprochable à l’ensemble.

Laquage dans la gamme RAL au choix de l’architecte.

Finitions de surface optionnelles :

- Finition anti-reflet « AR » pourra être proposé pour supprimer le reflet des éclairages intérieurs et améliorer le confort visuel en cas d’effet spéculaire (ou effet « néon ») causé par un ensoleillement direct.

- Filtre infrarouge « IR » permet de réduire les rayonnements infrarouges, source d’effet de serre.

- Finition matte extérieure

- Finition arcoPure® permet d’éliminer les polluants atmosphériques et d’améliorer la qualité de l’air grâce à la photocatalyse.

Mise en œuvre selon l’Avis Technique CSTB 5.1/19-2581_V1 et le Livret Technique arcoPlus® Connectable couverture, consultable sur le site www.poly-pac.fr (Agence Technique Gallina France).

Coordonnées utiles :

Poly-Pac – Tél. 02.99.52.75.52 – Fax 02.99.52.76.44 – conseil@poly-pac.fr – www.poly-pac.fr

DESCRIPTIF TYPE

arcoPlus® connectable 920-7 - mise en œuvre couverture

Couverture translucide connectable sous Avis Technique CSTB type arcoPlus® 920-7 de Poly-Pac, constitué de plaques alvéolaires à 7 parois coextrudées à partir de polycarbonate avec protection UV.

L’épaisseur de la couche de protection sera d’au moins 40 microns sur chaque face.

Largeur des plaques : 900mm

Epaisseur des plaques : 20mm à 7 parois.

Les retours latéraux de 18mm avec un seul clippage renforcé permettent d’assurer la fiabilité de la pose et une parfaite étanchéité.

La connexion des panneaux se fera à l’aide de connecteurs aluminium réf. 4310 ou 4499 « Twister », laquage dans la gamme RAL au choix de l’architecte, ou connecteurs polycarbonate réf. 2146, pour une pente supérieure ou égale à 9%. Type de connecteur à étudier en fonction de la configuration du projet.

Teinte Cristal (incolore) : Transmission Lumineuse 53% - Facteur Solaire 60%

Teinte Opale (blanc diffusant) : Transmission Lumineuse 41% - Facteur Solaire 52%

Autres teintes couleur : vert, bleu, jaune, orange, rouge, bronze, mauve, bicolore (une couleur différente sur chaque face), … au choix de l’architecte. Nous consulter.

Isolation thermique : Uc= 1,76 W/m².K

Réaction au feu :  B-s1-d0

Résistance aux chocs 1200 joules

Tenue en toutes zones sismiques, toutes catégories de bâtiments

La fixation et la stabilité de la couverture se feront à l’aide de pattes de fixation aluminium fixées sur chaque appui de la charpente.

Des obturateurs en aluminium seront posés de part et d’autre de chaque plaque pour assurer une finition esthétique ainsi qu’une planéité irréprochable à l’ensemble.

Laquage dans la gamme RAL au choix de l’architecte.

Finitions de surface optionnelles :

- Finition anti-reflet « AR » pourra être proposé pour supprimer le reflet des éclairages intérieurs et améliorer le confort visuel en cas d’effet spéculaire (ou effet « néon ») causé par un ensoleillement direct.

- Filtre infrarouge « IR » permet de réduire les rayonnements infrarouges, source d’effet de serre.

- Finition matte extérieure

- Finition arcoPure® permet d’éliminer les polluants atmosphériques et d’améliorer la qualité de l’air grâce à la photocatalyse.

Mise en œuvre selon l’Avis Technique CSTB 5.1/19-2581_V1 et le Livret Technique arcoPlus® Connectable couverture, consultable sur le site www.poly-pac.fr (Agence Technique Gallina France).

Coordonnées utiles :

Poly-Pac – Tél. 02.99.52.75.52 – Fax 02.99.52.76.44 – conseil@poly-pac.fr – www.poly-pac.fr