DESCRIPTIF TYPE

arcoPlus® connectable 932-7 - mise en œuvre bardage

Bardage translucide connectable sous avis technique CSTB type arcoPlus® 932-7 de Poly-Pac, constitué de plaques alvéolaires de 7 parois coextrudées à partir de polycarbonate avec protection UV.

L’épaisseur de la couche de protection sera d’au moins 40 microns sur chaque face.

Largeur des plaques : 900mm

Epaisseur des plaques : 32mm à 7 parois.

Les retours latéraux de 18mm avec un seul clippage renforcé permettent d’assurer la fiabilité de la pose et une parfaite étanchéité.

La connexion des panneaux se fera à l’aide de connecteurs en aluminium brut, anodisé, ou laqué dans la gamme RAL au choix de l’architecte. Si nécessaire, les angles droits dans la façade seront réalisés à l’aide d’un profilé en polycarbonate de la même teinte que le reste du bardage.

Teinte Cristal (incolore) : Transmission Lumineuse 53% - Facteur Solaire 60%

Teinte Opale (blanc diffusant) : Transmission Lumineuse 41% - Facteur Solaire 52%

Autres teintes couleur : vert, bleu, jaune, orange, rouge, bronze, mauve, bicolore (une couleur différente sur chaque face), … au choix de l’architecte. Nous consulter.

Isolation thermique :  Uc = 1,26 W/m².K

Indice d’affaiblissement acoustique :  Rw (C, Ctr) = 22 (-1,-1) dB

Réaction au feu :  B-s1-d0

Résistance aux chocs : Q4 / O3 + PV 1200 joules

Conformité sismique : toutes zones, tous types de bâtiments

La fixation et la stabilité du bardage se fera en partie haute et basse grâce à des profilés en aluminium à rupture de ponts thermiques, et des pattes de fixation seront posées si l’ensemble nécessite des appuis intermédiaires.

Laquage dans la gamme RAL au choix de l’architecte.

Finitions de surface optionnelles :

- Finition anti-reflet « AR » pourra être proposé pour supprimer le reflet des éclairages intérieurs et améliorer le confort visuel en cas d’effet spéculaire (ou effet « néon ») causé par un ensoleillement direct.

- Filtre infrarouge « IR » permet de réduire les rayonnements infrarouges, source d’effet de serre.

- Finition matte extérieure

- Finition arcoPure® permet d’éliminer les polluants atmosphériques et d’améliorer la qualité de l’air grâce à la photocatalyse.

Mise en œuvre selon l’Avis Technique CSTB 2.1/11-1485_V2 et le Livret Technique arcoPlus® Connectable, consultable sur le site www.poly-pac.fr (Agence Technique Gallina France).

Coordonnées utiles :

Poly-Pac – Tél.  02.99.52.75.52 – Fax 02.99.52.76.44 – conseil@poly-pac.fr – www.poly-pac.fr

DESCRIPTIF TYPE

arcoPlus® connectable 925-7 - mise en œuvre bardage

Bardage translucide connectable sous avis technique CSTB type arcoPlus® 925-7 de Poly-Pac, constitué de plaques alvéolaires de 7 parois coextrudées à partir de polycarbonate avec protection UV.

L’épaisseur de la couche de protection sera d’au moins 40 microns sur chaque face.

Largeur des plaques : 900mm

Epaisseur des plaques : 25mm à 7 parois.

Les retours latéraux de 18mm avec un seul clippage renforcé permettent d’assurer la fiabilité de la pose et une parfaite étanchéité.

La connexion des panneaux se fera à l’aide de connecteurs en aluminium brut, anodisé, ou laqué dans la gamme RAL au choix de l’architecte. Si nécessaire, les angles droits dans la façade seront réalisés à l’aide d’un profilé en polycarbonate de la même teinte que le reste du bardage.

Teinte Cristal (incolore) : Transmission Lumineuse 54% - Facteur Solaire 60%

Teinte Opale (blanc diffusant) : Transmission Lumineuse 43% - Facteur Solaire 53%

Autres teintes couleur : vert, bleu, jaune, orange, rouge, bronze, mauve, bicolore (une couleur différente sur chaque face), … au choix de l’architecte. Nous consulter.

Isolation thermique :  Uc = 1,42 W/m².K

Réaction au feu :  B-s1-d0

Résistance aux chocs : Q4 / O3 + PV 1200 joules

Conformité sismique : toutes zones, tous types de bâtiments

La fixation et la stabilité du bardage se fera en partie haute et basse grâce à des profilés en aluminium à rupture de ponts thermiques, et des pattes de fixation seront posées si l’ensemble nécessite des appuis intermédiaires.

Laquage dans la gamme RAL au choix de l’architecte.

Finitions de surface optionnelles :

- Finition anti-reflet « AR » pourra être proposé pour supprimer le reflet des éclairages intérieurs et améliorer le confort visuel en cas d’effet spéculaire (ou effet « néon ») causé par un ensoleillement direct.

- Filtre infrarouge « IR » permet de réduire les rayonnements infrarouges, source d’effet de serre.

- Finition matte extérieure

- Finition arcoPure® permet d’éliminer les polluants atmosphériques et d’améliorer la qualité de l’air grâce à la photocatalyse.

Mise en œuvre selon l’Avis Technique CSTB 2.1/11-1485_V2 et le Livret Technique arcoPlus® Connectable, consultable sur le site www.poly-pac.fr (Agence Technique Gallina France).

Coordonnées utiles :

Poly-Pac – Tél.  02.99.52.75.52 – Fax 02.99.52.76.44 – conseil@poly-pac.fr – www.poly-pac.fr

DESCRIPTIF TYPE

arcoPlus® connectable 920-7 - mise en œuvre bardage

Bardage translucide connectable sous avis technique CSTB type arcoPlus® 920-7 de Poly-Pac, constitué de plaques alvéolaires de 7 parois coextrudées à partir de polycarbonate avec protection UV.

L’épaisseur de la couche de protection sera d’au moins 40 microns sur chaque face.

Largeur des plaques : 900mm

Epaisseur des plaques : 20mm à 7 parois.

Les retours latéraux de 18mm avec un seul clippage renforcé permettent d’assurer la fiabilité de la pose et une parfaite étanchéité.

La connexion des panneaux se fera à l’aide de connecteurs en aluminium brut, anodisé, ou laqué dans la gamme RAL au choix de l’architecte. Si nécessaire, les angles droits dans la façade seront réalisés à l’aide d’un profilé en polycarbonate de la même teinte que le reste du bardage.

Teinte Cristal (incolore) : Transmission Lumineuse 55% - Facteur Solaire 60%

Teinte Opale (blanc diffusant) : Transmission Lumineuse 43% - Facteur Solaire 52%

Autres teintes couleur : vert, bleu, jaune, orange, rouge, bronze, mauve, bicolore (une couleur différente sur chaque face), … au choix de l’architecte. Nous consulter.

Isolation thermique :  Uc = 1,67 W/m².K

Indice d’affaiblissement acoustique :  Rw (C, Ctr) = 23 (-1,-2) dB

Réaction au feu :  B-s1-d0

Résistance aux chocs : Q4 / O3 + PV 1200 joules

Conformité sismique : toutes zones, tous types de bâtiments

La fixation et la stabilité du bardage se fera en partie haute et basse grâce à des profilés en aluminium à rupture de ponts thermiques, et des pattes de fixation seront posées si l’ensemble nécessite des appuis intermédiaires.

Laquage dans la gamme RAL au choix de l’architecte.

Finitions de surface optionnelles :

- Finition anti-reflet « AR » pourra être proposé pour supprimer le reflet des éclairages intérieurs et améliorer le confort visuel en cas d’effet spéculaire (ou effet « néon ») causé par un ensoleillement direct.

- Filtre infrarouge « IR » permet de réduire les rayonnements infrarouges, source d’effet de serre.

- Finition matte extérieure

- Finition arcoPure® permet d’éliminer les polluants atmosphériques et d’améliorer la qualité de l’air grâce à la photocatalyse.

Mise en œuvre selon l’Avis Technique CSTB 2.1/11-1485_V2 et le Livret Technique arcoPlus® Connectable, consultable sur le site www.poly-pac.fr (Agence Technique Gallina France).

Coordonnées utiles :

Poly-Pac – Tél.  02.99.52.75.52 – Fax 02.99.52.76.44 – conseil@poly-pac.fr – www.poly-pac.fr