DESCRIPTIF TYPE

arcoPlus® Emboitable 547 - mise en œuvre bardage

Système de bardage translucide en polycarbonate emboîtable sous Avis Technique CSTB type arcoPlus® 547 de chez Poly-Pac, constitué de plaques alvéolaires de 7 parois avec protection UV.

Largeur des panneaux : 500mm, avec système d’emboîtement tenon-mortaise garantissant une parfaite étanchéité au bardage.

Epaisseur : 40mm à 7 parois

Teinte Cristal (incolore) : Transmission Lumineuse 54% - Facteur Solaire 58%

Teinte Opale (blanc diffusant) : Transmission Lumineuse 31% - Facteur Solaire 46%

Autres teintes couleur : vert, bleu, jaune, orange, rouge, bronze, mauve, bicolore (une couleur différente sur chaque face), … au choix de l’architecte. Nous consulter.

Isolation thermique : Uc = 1,0 W/m².K

Indice d’affaiblissement acoustique : Rw (C, Ctr) = 21 (0,0) dB

Réaction au feu : B-s1-d0

Conformité sismique toutes zones

Les panneaux seront posés dans un cadre périphérique constitué de profilés aluminium à rupture de ponts thermiques conférant ainsi à l’ensemble une isolation optimale.

Laquage dans la gamme RAL au choix de l’architecte.

Des pattes de fixation seront posées si l’ensemble nécessite des appuis intermédiaires.

Finitions de surface optionnelles :

- Finition anti-reflet « AR » pourra être proposé pour supprimer le reflet des éclairages intérieurs et améliorer le confort visuel en cas d’effet spéculaire (ou effet « néon ») causé par un ensoleillement direct.

- Filtre infrarouge « IR » permet de réduire les rayonnements infrarouges, source d’effet de serre.

- Finition matte extérieure

- Finition arcoPure® permet d’éliminer les polluants atmosphériques et d’améliorer la qualité de l’air grâce à la photocatalyse.

Mise en œuvre selon, l’Avis Technique 2.1/14-1610_V2 et le Livret Technique arcoPlus® Emboitable, consultable sur le site www.poly-pac.fr (Agence Technique Gallina France).

Coordonnées utiles :

Poly-Pac – Tél. 02.99.52.75.52 – Fax 02.99.52.76.44 – conseil@poly-pac.fr – www.poly-pac.fr

DESCRIPTIF TYPE

arcoPlus® Emboitable 547 A+ - mise en œuvre bardage

Système de bardage translucide en polycarbonate emboîtable sous Avis Technique CSTB type arcoPlus® 547 A+ de chez Poly-Pac, constitué de plaques alvéolaires de 7 parois avec protection UV.

Largeur des panneaux : 500mm, avec système d’emboîtement tenon-mortaise garantissant une parfaite étanchéité au bardage.

Epaisseur : 40mm à 7 parois

Teinte Cristal (incolore) : Transmission Lumineuse 54% - Facteur Solaire 58%

Teinte Opale (blanc diffusant) : Transmission Lumineuse 31% - Facteur Solaire 46%

Autres teintes couleur : vert, bleu, jaune, orange, rouge, bronze, mauve, bicolore (une couleur différente sur chaque face), … au choix de l’architecte. Nous consulter.

Isolation thermique : Uc = 1,0 W/m².K

Réaction au feu : B-s1-d0

Conformité sismique toutes zones

Les panneaux seront posés dans un cadre périphérique constitué de profilés aluminium à rupture de ponts thermiques conférant ainsi à l’ensemble une isolation optimale.

Laquage dans la gamme RAL au choix de l’architecte.

Des pattes de fixation seront posées si l’ensemble nécessite des appuis intermédiaires.

Finitions de surface optionnelles :

- Finition anti-reflet « AR » pourra être proposé pour supprimer le reflet des éclairages intérieurs et améliorer le confort visuel en cas d’effet spéculaire (ou effet « néon ») causé par un ensoleillement direct.

- Filtre infrarouge « IR » permet de réduire les rayonnements infrarouges, source d’effet de serre.

- Finition matte extérieure

- Finition arcoPure® permet d’éliminer les polluants atmosphériques et d’améliorer la qualité de l’air grâce à la photocatalyse.

Mise en œuvre selon, l’Avis Technique 2.1/14-1610_V2 et le Livret Technique arcoPlus® Emboitable, consultable sur le site www.poly-pac.fr (Agence Technique Gallina France).

Coordonnées utiles :

Poly-Pac – Tél. 02.99.52.75.52 – Fax 02.99.52.76.44 – conseil@poly-pac.fr – www.poly-pac.fr