DESCRIPTIF TYPE

arcoTherm® DP - mise en œuvre bardage

Bardage translucide connectable sous avis technique CSTB type arcoTherm® DP de Poly-Pac, constitué de plaques alvéolaires de 6 parois coextrudées à partir de polycarbonate avec protection UV.

L’épaisseur de la couche de protection sera d’au moins 40 microns sur chaque face.

Largeur des plaques : 600 mm

Epaisseur totale du système (nu intérieur plaque intérieure à nu extérieur plaque extérieure) : 90 mm

Epaisseur des plaques extérieures : 20 mm à 6 parois.

La connexion des panneaux se fera à l’aide d’un double connecteur polycarbonate. Si nécessaire, les angles droits dans la façade seront réalisés à l’aide d’un profilé en polycarbonate de la même teinte que le reste du bardage.

Teinte Cristal (extérieur) + Cristal (intérieur) : Transmission lumineuse 39% - Facteur solaire 43%

Teinte Cristal (extérieur) + Opale (intérieur) : Transmission lumineuse 23% - Facteur solaire 47%

Teinte Opale (extérieur) + Cristal (Intérieur) : Transmission lumineuse 23% - Facteur solaire 33 %

Teinte Opale (extérieur) + Opale (intérieur) : Transmission lumineuse 14% - Facteur solaire 30%

Autres teintes couleur : vert, bleu, jaune, orange, rouge, bronze, mauve, bicolore (une couleur différente sur chaque face), … au choix de l’architecte. Nous consulter.

Isolation thermique :  Uc = 0.80 W/m².K

Indice d’affaiblissement acoustique :  Rw (C, Ctr) = 27 (-2,-5) dB

Réaction au feu :  B-s1-d0 (système complet)

Mise en œuvre jusqu’à 16 m de hauteur sans reprise dans la façade.

La fixation et la stabilité du bardage se fera en partie haute et basse grâce à des profilés en aluminium à rupture de ponts thermiques, et des pattes de fixation seront posées si l’ensemble nécessite des appuis intermédiaires.

Laquage dans la gamme RAL au choix de l’architecte.

Finitions de surface optionnelles :

- Finition anti-reflet « AR » pourra être proposé pour supprimer le reflet des éclairages intérieurs et améliorer le confort visuel en cas d’effet spéculaire (ou effet « néon ») causé par un ensoleillement direct.

- Filtre infrarouge « IR » permet de réduire les rayonnements infrarouges, source d’effet de serre.

- Finition matte extérieure

- Finition arcoPure® permet d’éliminer les polluants atmosphériques et d’améliorer la qualité de l’air grâce à la photocatalyse.

Mise en œuvre selon l’Avis Technique 2.1/13-1582_V2.3 et le Livret Technique arcoTherm®, consultable sur le site www.poly-pac.fr (Agence Technique Gallina France).

Coordonnées utiles :

Poly-Pac – Tél.  02.99.52.75.52 – Fax 02.99.52.76.44 – conseil@poly-pac.fr – www.poly-pac.fr

DESCRIPTIF TYPE

arcoTherm® TP TH+ - mise en œuvre bardage

Bardage translucide connectable sous avis technique CSTB type arcoTherm® TP TH+ de Poly-Pac, constitué de plaques alvéolaires de 6 parois coextrudées à partir de polycarbonate avec protection UV.

L’épaisseur de la couche de protection sera d’au moins 40 microns sur chaque face.

Largeur des plaques : 600 mm

Epaisseur totale du système (nu intérieur plaque intérieure à nu extérieur plaque extérieure) : 90 mm

Epaisseur des plaques extérieures : 20 mm à 6 parois.

Epaisseur de la plaque centrale : 8 mm

La connexion des panneaux se fera à l’aide d’un double connecteur polycarbonate. Si nécessaire, les angles droits dans la façade seront réalisés à l’aide d’un profilé en polycarbonate de la même teinte que le reste du bardage.

Teinte Cristal (extérieur) + Cristal + Cristal (intérieur) : Transmission lumineuse 32% - Facteur solaire 36%

Teinte Cristal (extérieur) + Cristal + Opale (intérieur) : Transmission lumineuse 20% - Facteur solaire 33%

Teinte Opale (extérieur) + Cristal + Cristal (intérieur) : Transmission lumineuse 20% - Facteur solaire 28%

Teinte Opale (extérieur) + Cristal + Opale (intérieur) : Transmission lumineuse 12% - Facteur solaire 26%

Autres teintes couleur : vert, bleu, jaune, orange, rouge, bronze, mauve, bicolore (une couleur différente sur chaque face), … au choix de l’architecte. Nous consulter.

Isolation thermique :  Uc = 0.62 W/m².K

Indice d’affaiblissement acoustique :  Rw (C, Ctr) = 28 (1,-4) dB

Réaction au feu :  B-s1-d0 (système complet)

Mise en œuvre jusqu’à 16 m de hauteur sans reprise dans la façade.

La fixation et la stabilité du bardage se fera en partie haute et basse grâce à des profilés en aluminium à rupture de ponts thermiques, et des pattes de fixation seront posées si l’ensemble nécessite des appuis intermédiaires.

Laquage dans la gamme RAL au choix de l’architecte.

Finitions de surface optionnelles :

- Finition anti-reflet « AR » pourra être proposé pour supprimer le reflet des éclairages intérieurs et améliorer le confort visuel en cas d’effet spéculaire (ou effet « néon ») causé par un ensoleillement direct.

- Filtre infrarouge « IR » permet de réduire les rayonnements infrarouges, source d’effet de serre.

- Finition matte extérieure

- Finition arcoPure® permet d’éliminer les polluants atmosphériques et d’améliorer la qualité de l’air grâce à la photocatalyse.

Mise en œuvre selon l’Avis Technique 2.1/13-1582_V2.3 et le Livret Technique arcoTherm®, consultable sur le site www.poly-pac.fr (Agence Technique Gallina France).

Coordonnées utiles :

Poly-Pac – Tél.  02.99.52.75.52 – Fax 02.99.52.76.44 – conseil@poly-pac.fr – www.poly-pac.fr

DESCRIPTIF TYPE

arcoTherm® TP dB+ - mise en œuvre bardage

Bardage translucide connectable sous avis technique CSTB type arcoTherm® TP dB+ de Poly-Pac, constitué de plaques alvéolaires de 6 parois coextrudées à partir de polycarbonate avec protection UV.

L’épaisseur de la couche de protection sera d’au moins 40 microns sur chaque face.

Largeur des plaques : 600 mm

Epaisseur totale du système (nu intérieur plaque intérieure à nu extérieur plaque extérieure) : 90 mm

Epaisseur des plaques extérieures : 20 mm à 6 parois.

Epaisseur de la plaque centrale : 4 mm + 4 mm

La connexion des panneaux se fera à l’aide d’un double connecteur polycarbonate. Si nécessaire, les angles droits dans la façade seront réalisés à l’aide d’un profilé en polycarbonate de la même teinte que le reste du bardage.

Teinte Cristal (extérieur) + Cristal + Cristal (intérieur) : Transmission lumineuse 34% - Facteur solaire 39%

Teinte Cristal (extérieur) + Cristal + Opale (intérieur) : Transmission lumineuse 20% - Facteur solaire 35%

Teinte Opale (extérieur) + Cristal + Cristal (intérieur) : Transmission lumineuse 20% - Facteur solaire 30%

Teinte Opale (extérieur) + Cristal + Opale (intérieur) : Transmission lumineuse 12% - Facteur solaire 28%

Autres teintes couleur : vert, bleu, jaune, orange, rouge, bronze, mauve, bicolore (une couleur différente sur chaque face), … au choix de l’architecte. Nous consulter.

Isolation thermique :  Uc = 0.70 W/m².K

Indice d’affaiblissement acoustique :  Rw (C, Ctr) = 34 (-2,-5) dB

Réaction au feu :  B-s3-d0 (système complet)

Mise en œuvre jusqu’à 16 m de hauteur sans reprise dans la façade.

La fixation et la stabilité du bardage se fera en partie haute et basse grâce à des profilés en aluminium à rupture de ponts thermiques, et des pattes de fixation seront posées si l’ensemble nécessite des appuis intermédiaires.

Laquage dans la gamme RAL au choix de l’architecte.

Finitions de surface optionnelles :

- Finition anti-reflet « AR » pourra être proposé pour supprimer le reflet des éclairages intérieurs et améliorer le confort visuel en cas d’effet spéculaire (ou effet « néon ») causé par un ensoleillement direct.

- Filtre infrarouge « IR » permet de réduire les rayonnements infrarouges, source d’effet de serre.

- Finition matte extérieure

- Finition arcoPure® permet d’éliminer les polluants atmosphériques et d’améliorer la qualité de l’air grâce à la photocatalyse.

Mise en œuvre selon l’Avis Technique 2.1/13-1582_V2.3 et le Livret Technique arcoTherm®, consultable sur le site www.poly-pac.fr (Agence Technique Gallina France).

Coordonnées utiles :

Poly-Pac – Tél.  02.99.52.75.52 – Fax 02.99.52.76.44 – conseil@poly-pac.fr – www.poly-pac.fr